1.尼特：原料是涤锦超细纤维复合丝{DT75d丝，涤纶80%锦纶20%}，布面有光泽，无弹力，克重195克左右，

2.尼特四：原料是涤锦超细纤维复合丝{DTY95d弹力丝涤纶80%锦纶20%}，克重190克左右， 是

在尼特的布上进行了后处理，起绒磨毛，增加了布的手感，颜色要比尼特偏浅。

3.尼特五：原料是涤锦超细纤维复合丝{DTY95d弹力丝涤纶80%锦纶20%}，克重220克左右，

布面起绒磨毛，有弹力。

- 尼特六：原料是涤锦超细纤维复合丝{DTY75d弹力丝涤纶80%锦纶20% }，克重195克左右，

- 布面无光泽，有弹力。

5.尼特八：原料是涤纶超细纤维{DTY75d弹力丝涤纶100%}，克重175克左右，布面有弹力光滑。

6.尼特八-240磨毛：原料是涤纶超细纤维{DTY120d弹力丝涤纶100%}，克重240克左右，布面起绒

磨毛。

还有尼特八-240压花的，是在磨毛的基础上加工的.

7. 斯也多-6：也叫双面绒，原料是涤锦复合丝《DTY120d》，有很多规格，常用是克重200克左右，

布面是起绒。

8.斯也多-6 150克：也叫双面绒，原料是涤锦复合丝《DTY120d》，有很多规格，常用是克重

150克左右，布面是起绒。

9.斯也多：韩国进口，原料是涤锦超细纤维复合丝{DT120d丝，涤纶80%锦纶20%}，布面有光

泽，无弹力，克重205克左右，

10.尼特-1：韩国进口，原料是涤锦超细纤维复合丝{DT75d丝，涤纶80%锦纶20%}，布面有光

泽，无弹力，克重180克左右，